Короткі відомості про теоретичні основи і алгоритм програми.

Хвильова фунція представляеться у вигляді лінійної комбінації плоских хвиль із хвильовими векторами, які дорівнюють векторам оберненої гратки:

.                                      (1)

Тут n – номер зони,  - хвильовий вектор.

Система рівнянь метода псевдопотенціалу має стандартний вигляд:

(2)

де                                                            (3)

Із системи (2)-(3) одержуємо секулярне рівняння для розрахунку власних значень енергії

,   .                                  (4)

Розв’язок рівнянь (2) – (4) на власні значення і власні функції електрона дає власні енергії En() та псевдохвильові функції, які визначаються рівняннями (1). В програмі ці величини одержуються в 28 точках  непривідної зони Бріллюена. Таке відносно велике число точок  (замість однієї або декількох “спеціальних” точок , як це часто робиться) було взято з метою максимально точного визначення рівня Фермі та заряда валентних електронів. Рівень Фермі розраховувався наступним чином. Розв’язавши секулярне рівняння  (4) для кожної з 28 точок  , одержуємо n власних значень енергії En(). Далі ці 28 наборів власних значень зводимо в один, упорядкувавши його за величинами енергій, та заповнюємо електронами (на кожному рівні два електрона за принципом Паулі). Рівень Фермі – найвищий зайнятий стан в упорядкованому масиві енергій. Найчастіше – це вершина валентної зони.

Самоузгодження починається з емпіричного псевдопотенціалу:

(4)

де                         ,                                             (5)

-структурний фактор, який описує розташування атомів в елементарній комірці. - значення емпіричних форм – факторів, отриманих з експерименту або з апроксимаційних кривих, які одержані для деяких кристалів (див., наприклад, [1]).

Густина заряду валентних електронів розраховувалась на кожній ітерації за формулою

,                                    (6)

при цьому в суму по k, n, де n – номер енергетичної зони, входять  належить зоні Бріллюена. Після підстановки (1) в (6) маємо

(7)

Рівень Фермі, який відповідає максимальній енергії валентних електронів, також обчислюється на кожній ітерації. Його збіжність була одним з критеріїв збіжності процесу самоузгодження. Докладніше про ітерації та самоузгодження  див. нижче.

Далі на основі  ((r) обчислювались Хартрі-Фоківські екрануючі потенціали VH  і VX . VH є відштовхуючим кулонівським потенціалом, що описує дію на даний електрон всіх інших валентних електронів. Він визначається рівнянням Пуассона

(8)

і може бути представлений у вигляді розкладу в ряд Фур’є, в якому

.                                               (9)

Розбіжність  при ( 0 не має фізичного змісту, тому що вона повністю знищується іонним потенціалом. Для більшості кристалів типу А2В6, А3В5 із структурою  сфалерита були використані іонні потенціали T. Soma and H.- Matsuo Kagaya [2]

,                                         (10)

де Zi , (0 – валентність та атомній об’єм i-го атома, RiM- параметр, який визначає радіус іонного остова.

Для обмінного потенціала Хартрі-Фока в локальній формі  була використана статистична обмінна модель Слетера.

Функція визначалась для кожної точки окремо в тривимірній сітці з N = 21600 точок  в елементарній комірці в реальному просторі. Далі ця функція  перетворювалася в Фур’є – образ.

Сума двох Хартрі-Фоківських потенціалів VH і VХ, складає електронний екрануючий потенціал

.                          (11)

На другій ітерації вхідний потенціал дорівнює сумі іонного та екрануючого потенціалів. Таким чином, вхідні потенціали для першої та другої ітерацій процедури самоузгодження мають вигляд

(12)

Відмітимо, що потенціали і  являються лінійними суперпозиціями атомних потенціалів, всі інші потенціали  і  (n ( 1) мають більш загальну форму і вже не являються простим добутком структурного фактора на форм – фактор, що пов’язано з нелінійною природою діелектричного екранування. Самоузгодження проводиться доти, доки  різниця між вхідним та вихідним потенціалами не перевищуватиме десятих  електрон - вольта.

Сказане вище відноситься до об’ємної задачі .

Розрахунок електронних властивостей поверхні проведено методом самоузгодженого псевдопотенціалу в моделі шаруватої надгратки [2]. В цій моделі поверхню можна уявити як систему тонких плівок, що періодично повторюються в напрямку, перпендикулярному поверхні, і розділених вакуумними проміжками . Програма наведена на прикладі поверхні (111) в сфалеритоподібних кристалах. Велика подовжена елементарна комірка  вибиралась так, що в двох вимірах вона визначається найкоротшими векторами прямої гратки, тобто для гексагональної гратки – векторами довжиною , де а - постійна гратки кристала. У третьому вимирі вибирається довга с-вісь, яка проходить в напрямку [111] через велику диагональ куба (таким способом кубічна структура сфалерита розглядається як гексагональна) і охоплює М атомних шарів та N порожніх шарів. Числа М і N обираються так, щоб товщина плівки та число порожніх шарів були достатніми для знехтування взаємодією поверхонь з обох боків плівки та впливом інших періодично розташованих плівок на поверхневий потенціал. Тестові розрахунки дали такі значення – М = 12, N = 4, тоді для с маємо . Вибір 12 атомних шарів гарантує, що пластина вміщує ціле число непривідних кристалічних шарів, що включають у випадку ідеальної поверхні (111) по шість атомних шарів.

У зв’язку з тим, що в розрахунку використовувався емпіричний потенціал для об’ємних кристалів, ні перша ітерація, ні всі наступні кроки самоузгодження не призводять до збіжності результатів.

Справа в тім, що в об’ємній задачі найкоротший вектор зворотньої решітки 2((111)(а має довжину > 1 ат.од., в поверхневій задачі такий вектор дорівнює2(/ас  ( 1 ат. од. Тут с - вісь великої елементарної  комірки, що складається з 16 шарів (12 – заповнених та 4 – порожніх). Для малих векторів зворотньої решітки  система (11) поводиться дуже нестабільно. Математично це проявляється в тому, що залежності  для всіх  значень  ат. од. представляють собою криві з великою крутизною (часто з від’ємною), тобто найменші зміни вхідного потенціала (десяті―соті електрон - вольта) викликають зміну на порядок вихідного потенціала і навіть його знак.

Згідно з іншими авторами, обчислення вхідного потенціала на (п + 1)-ітерації як лінійної комбінації вхідного та вихідного потенціалів на п-ітерації, не призводить до збіжності. Тому для одержання вхідного  потенціала  для п > 2 були досліджені криві  для кожного малого значення  ат. од. окремо і запропонована наступна ітераційна  процедура.

Проведемо в системі координат х =  і у = пряму через дві точки (х1, у1) і (х2, у2), що відповідають вхідному і вихідному потенціалам для двух ітерацій, попередніх до ітерації (х, у), яку ми розглядаємо. Очевидно, збіжність відповідає рівності вхідного та вихідного потенциалів х ( у, тому із системи рівнянь для прямої, що проходить через дві задані точки (х1, у1) та (х2, у2):

та                                       (13)

одержуємо умову для вхідного потенціала в ітерації, що розглядається

,                                                   (14)

де                                  .

В результаті вхідний потенціал для ітерації (х, у) дорівнює

,                                         (15)

де коефіцієнт лінійної комбінації вхідного та вихідного потенціалів з попередньої ітерації (х2, у2) дорівнює

(16)

Тут ( і ( відповідають дійсній та уявній частинам потенціалів, що розглядаються, і на кожній ітерації вони приблизно рівні, що свідчить на підтримку даного ітератора.

Далі були обчислені і проаналізовані повна та в окремих шарах густина станів для поверхонь, які закінчуються  катіоном або аніоном:

.                                                (17)

Тут інтегрування ведеться за об’ємом або окремого шара, або всієї елементарної комірки. Вираз (16) інтерпретується як вірогідність знаходження електрона з енергією Е в об’ємі (області) (. Таким чином алгоритм розрахунку кратко запишеться.

- Введення вхідних даних.

- Вибір системи координат в прямому просторі, побудова елементарної комірки і точок ri,, в яких будуть проведені обчислення. Визначення координат атомів, введення шарів, визначення числа заповнених та порожніх шарів.

- Побудова зворотньої гратки та зони Бріллюена.

- Вибір емпіричних псевдопотенціалів для першої ітерації.

- Побудова екрануючого потенціалу.

- Побудова іонних потенціалів.

- Цикл за ітераціями:

- Обрахування матричних 	елементів та розв’язок секулярного рівняння (4).

- Знаходження власних значень енергії та власних псевдопотенціальних функцій.

- Знаходження рівня Фермі.

- Знаходження густини заряду валентних електронів (6)-(7).

- Кінець цикла за ітераціями.

Нижче наведена блок-схема програми.

### Блок – схема програми

## Література

- Ф.Бехштедт, Р.Эндерлайн, Поверхности и границы раздела полупроводников - М.: Мир, 1990. Гл. 2;  Schluter M., Chelicowsky J.R., Louie S.G., Cohen M.L., Phys. Rev.B. 12, 4200 (1975);  Chelicowsky J. R., Cohen M. L., Ibid. 13, 826 (1976); Chelicowsky J. R., Cohen M. L., Ibid. 20, 4150 (1979).

- T.Soma, H.-Matsuo Kagaya, Phys.Stat.Sol.(b) 119, 547 (1983)

- S.de Lazaro, E.Longo, J.R. Sambrano, A. Beltran, Surf. Sci. 552, 149 (2004)

- S.Piskunov, E.Heifets, R.I.Eglitis, G.Borstel, Comp. Mat. Sci 29, 165 (2004).

- J. Muscat, F.Wander, N.M.Harrison, Chem. Phys. Lett. 342, 397 (2001).

- E.Heifets, R.I.Eglitis, E.A.Kotomin. J.Maier, G.Borstel, Surf. Sci. 513, 211 (2002).

Пояснення до вихідних даних.

Вихідні дані наведені на прикладі розрахунку електронних властивостей в обсязі і на поверхні (111) в кристалі ZnS із структурою сфалериту.

Вихідні дані для розрахунку в об’ємі та в плівці. Числа в дужках відносяться до плівки.

key = 1-2; ne = 80; ndet = 387 (1013)

rmx = 1500.005

nc = 6 (16); ncp = 6 (12); nk = 7; imax = 25; imaxz = 25

nnx = 2 (5); nny = 2 (5); nnz = 2 (3); iter = 50; A = 5.410 Ang

-0.700000-0.460000-0.140000 +0.030000 0.030000 0.000 0.000 form-fact. S

-0.700000 +0.020000 +0.140000 +0.030000 0.110000 0.000 0.000 form-fact. Zn

Опис вихідних даних.

key = 1-2 - покажчик для обчислення початкового псевдопотенціалу.

Якщо key = 1, використовується емпіричний псевдопотенціалу,

якщо key = 2, використовується апроксимаційні формула для обчислення емпіричного псевдопотенціалу

ne = 80 - чмсло точок Е при побудові кривої густини станів

ndet - порядок датермінанту

rmax = 1500.005 - найбільший вектор у зворотньому просторі

пc = 6 - повне число розглянутих атомних шарів у разі об'єму

ncр = 16 - повне число шарів у плівці

пс = 6 - число заповнених шарів в об'ємі

ncp = 12 - число заповнених шарів у плівці

nk = 7 - номер початкового хвильового вектора K

imax = 25, imaxz = 25 - числа вводяться для обмеження числа векторів у зворотній решітці

nnx, nny, nnz - числа для обчислення кількості точок в елементарній комірці   в прямому просторі

повне число точок в елементарній комірці np1 = n1 * n2 * n3

n1 = 3 * nnx; n2 = 3 * nny; n3 = 4 * nc * nnz

iter = 50 - максимальне число ітерацій

A = 5.410 - постійна гратки (Ang)

-0.700000-0.460000-0.140000+0.030000 0.030000 0.000000 0.000000

форм-фактори псевдопотенціала 1-го атома  (S)

-0.700000+0.020000+0.140000+0.030000 0.110000 0.000000 0.000000

форм-факторы псевдопотенціала 2-го атома  (Zn)

параметри для обчислення  іонного потенціала за формулою із [2]

R1=1.071; Z1=6; R2=1.290; Z2=2; u=-0.359. Ці параметри підставляються в підпрограму    POTION